|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | TK250DZ-220-P1FA-PBWL |
| 1 | 最高维持温度 （℃） | 85 |
| 2 | 最高承受温度 （℃） | 185 |
| 3 | 额定功率（W/m） | 50 |
| 4 | 额定电压（V） | 220 |
| 5 | 适用场所 （℃） | -40-50 |
| 6 | 母线材质 | TXR镀锡软圆铜线 |
| 7 | 母线规格 | 2\*19/0.3mm2 |
| 8 | 芯带 | 阻燃PTC |
| 9 | 绝缘层材料及厚度 | PFA氟塑料0.5mm±0.05mm |
| 10 | 辐照工艺 | 芯带辐照 |
| 11 | 屏蔽层材料及密度 | 镀锡铜丝，密度≥80％ |
| 12 | 护套材料及厚度 | PFA氟塑料0.5mm±0.05mm |

**自限温电伴热技术参数**