煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层

钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

2019.1

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装

聚氯乙烯护套通信电缆

范围

本规范规定了煤矿用阻燃通信电缆的定义、命名、技术要求与试验方法、检验规则、标志、包装等。

本规范适用煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

参考标准

MT 818.14          煤矿用阻燃电缆 第3单元：煤矿用阻燃通信电缆

定义

与MT818.14-1999第3款相同。

产品分类与命名

型号

电缆型号及用途见表1。

表1 电缆型号及用途

| 型号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井 |

规格

电缆规格应符合表2规定。

表2 电缆规格

| 型 号 | 对数×芯数×导体直径 |
| --- | --- |
| MHYAV | 20×2×1/0.8、30×2×1/0.8、50×2×1/0.8mm |

命名代号

煤矿用阻燃通信电缆………………………………………MH

铜质线芯……………………………………………………省略

聚乙烯绝缘…………………………………………………Y

铝-聚乙烯粘结护层 ………………………………………A

聚氯乙烯外被层……………………………………………V

产品表示方法

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆30对（1/0.8），

表示为：MHYAV  30×2(1/0.8)

结构示意图

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆（MHYAV）结构示意图见图1。

图中：1－绝缘线对；2－聚酯薄膜； 3－铝塑复合带；4－聚乙烯内护套；5－聚氯乙烯外护套。

图1   MHYAV结构示意图

技术要求

导体

导体应符合GB/T3953的规定的软圆铜线的要求。

导体的结构符合表3的规定。

表3    导体结构                        mm

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 铝-聚乙烯粘结护层重叠宽度 | 内护套标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆 外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYAV | 20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 |
| MHYAV | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 |
| MHYAV | 50×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 |

导体直流电阻

在20℃时，电缆导体的直流电阻符合表4 的要求。

表 4    20℃时导体的直流电阻

| 型号 | 20℃时导体的直流电阻/Ω/km | 固有衰减/dB/km |
| --- | --- | --- |
| MHYAV | ≤36.7 | ≤0.95 |

绝缘

绝缘采用低密度聚乙烯电缆料，其性能符合HG2-1398中电缆料的要求。

绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。

绝缘标称厚度应符合表3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于标称值，其最薄处厚度应不小于标称值,减去0.05mm。

电缆绝缘线芯在20℃时的绝缘电阻应不小于3000MΩ·km。

电缆绝缘老化前、后的机械性能符合表5要求。

绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流火花试验作为中间检查，试验电压为4kV。

表5     电缆绝缘及外护套的机械性能

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 聚乙烯绝缘 | 聚乙烯内护套 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 （N/mm2） 断裂伸长率 （%） 热老化试验 试验温度 ℃） 试验时间 （h） 断裂伸长率变化率 （%） | ≥10 ≥300 - - - | ≥10 ≥350 90±2 4×24 ≥-35 | ≥12.5 ≥150 80±2 7×24 不超过±20 |

线组

绝缘线芯应绞合成线组。一对线芯应采用对绞，绞合节距不大于120mm。

绝缘线芯识别

绝缘芯线颜色应不迁移符合GB/T6995.2规定；绝缘线芯采用下列10中颜色：

---a 线：白、红、黑、黄、紫

---b 线：蓝、橙、绿、棕、灰

由分别称作a线和b线的两根不同颜色的绝缘线芯均匀地绞合成线对。

绝缘线芯应按表6规定的色谱和序号构成线对。

表6    基本单位线对序号与绝缘色谱

| 序号 | a线 | b线 | 序号 | a线 | b线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白 | 蓝 | 14 | 黑 | 棕 |
| 2 | 白 | 桔 | 15 | 黑 | 灰 |
| 3 | 白 | 绿 | 16 | 黄 | 蓝 |

续表6     基本单位线对序号与绝缘色谱

| 序号 | a线 | b线 | 序号 | a线 | b线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 白 | 棕 | 17 | 黄 | 桔 |
| 5 | 白 | 灰 | 18 | 黄 | 绿 |
| 6 | 红 | 蓝 | 19 | 黄 | 棕 |
| 7 | 红 | 桔 | 20 | 黄 | 灰 |
| 8 | 红 | 绿 | 21 | 紫 | 蓝 |
| 9 | 红 | 棕 | 22 | 紫 | 桔 |
| 10 | 红 | 灰 | 23 | 紫 | 绿 |
| 11 | 黑 | 蓝 | 24 | 紫 | 棕 |
| 12 | 黑 | 桔 | 25 | 紫 | 灰 |
| 13 | 黑 | 绿 |  |  |  |

单位

基本单位

基本单位由25个线对按同心式或交叉式绞合而成，用来构成超单位或缆芯，基本单位中各线对的绞合节距应各不相同，各线对的序号和绝缘色谱应符合表6的规定。

子单位

子单位由12个线对或13个线对或更少的线对按同心式或交叉式绞合而成，若干个子单位用来构成基本单位或缆芯，子单位中各线对的绞合节距应各不相同，各线对的序号和绝缘色谱应符合表6的规定。

超单位

超单位由若干基本单位或（和）12、13对子单位绞合而成，用来构成缆芯，超单位有50对。

单位扎带

a) 各种单位应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带捆扎，捆扎节距应不大于100mm。扎带应采用符合表6中的颜色作为识别标志，扎带颜色应符合GB/T6995.2的规定。

b) 基本单位与子单位扎带的色谱应符合表7中的规定，且构成同一基本单位的若干个子单位的扎带色谱应与该基本单位扎带色谱相同。

表7   单位、基本单位的序号及扎带色谱

| 基本单位序号 | 标志带色谱 | 基本单位序号 | 标志带色谱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白-蓝 | 2 | 白-桔 |
| 3 | 白-绿 | 4 | 白-棕 |
| 5 | 白-灰 | 6 | 红-蓝 |
| 7 | 红-桔 | 8 | 红-绿 |

c) 任一基本单位或子单位缺扎带的长度应不超过90m。电缆任一横截面上缺扎带的基本单位与子单位的总数应不超过3个，且相邻单位不允许同时缺扎带。

d)对缺扎带的电缆应在质量检验合格证上注明缺扎带单位所在电缆中的位置与扎带的颜色。

缆芯

缆芯由若干单位绞合而成，或由若干基本单位直接绞合而成。缆芯的推荐结构见表8。

表8  缆芯的推荐结构

| 标称对线组数 | 25对基本单位缆芯结构 |
| --- | --- |
| 50 | 2×（12+13） |
| 30 | 同心式绞合 |
| 20 | 同心式绞合 |

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充。

包带

缆芯外面应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带重叠绕包或纵包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，最小不得低于5mm。

粘结护层

粘结护层用铝-聚乙烯复合带符合MT818.14-1999附录A的规定。

在塑料绕包带外纵包一层铝-聚乙烯复合带。该护层必须连续、完整。纵包重叠量应大于表3的规定，重叠处采用热封。

内护套

电缆的内护套采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合HG2-1398中电缆料的规定。

内护套应紧密挤包在缆芯包带或铝-聚乙烯粘结护层上，且应容易剥离而不损伤绝缘或粘结护层。内护套表面应平整，无裂缝及其他机械损伤。

内护套的标称厚度符合表3的规定，并允许有20%的负偏差。

电缆内护套老化前、后的机械性能符合表5的要求。

外护套

外护套颜色为蓝色，材料应采用聚氯乙烯电缆料，其性能符合GB/T 8815的规定。

外护套应紧密挤包在钢丝铠装层上，且应容易剥离而不损伤绝缘、内护层、屏蔽层。外护套表面应平整，色泽均匀，无裂缝、气孔、夹杂或其他机械损伤。

外护套标称厚度符合表3规定，外护套厚度平均值应不小于规定的标称值。电缆外护套最薄点的厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

电缆的外护套老化前、后的机械性能符合表5的要求。

电缆外径

电缆的平均外径应不大于表3规定的最大值。

成品电缆

电缆导电线芯不得有断线，对间连电、混线现象。

电缆任意对线组的工作电容应不大于0.06μF/km。

耐交流电压性能： 电缆绝缘芯线间及绝缘线芯与屏蔽间应能经历时间1min、1.5kv交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

电缆在500m长度上任意两对线芯间的远端串音衰减应不小于70dB。

电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

电缆固有衰减应不大于0.95dB/km。

电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

电缆低温静弯曲性能：应经受低温静弯曲试验。试验温度为-10℃。试验后电缆表面不应有目力可见的裂纹和破口。

低温冲击试验：电缆应经受低温冲击试验。试验温度为-10℃。试验后电缆表面应无损伤，线芯间无短路和断路。

低温拉伸实验：电缆应经受低温拉伸试验。试验温度为-10℃。

高温实验：电缆应经受高温试验，实验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

湿热实验：电缆应经受湿热试验。高温温度+40℃，周期6d。实验后应立即检查，其绝缘电阻应不小于100MΩ·kM，线间耐工频电压1.5kV，1 min  不击穿，且电缆表面无皱纹、气泡、裂纹。

密封性能：电缆应进行密封性能试验。

阻燃性能：电缆阻燃性能应达到MT386标准中5.3、5.4规定的实验要求。

交货长度

- 电缆交货长度不小于100m。小于50m的短线段电缆不的超过交货总量的10%。长度计量误差应不大于±0.5%；

- 用户对供货长度有特殊要求时，可根据双方协议长度交货。

工作条件

电缆导体的长期允许工作温度-40℃～+50℃，月平均最大相对湿度为95%（+25℃时）；

电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃；

电缆最小弯曲半径为外径的15倍。

# Text boxes

1

2

3

4

5