鹤壁煤电股份有限公司矿用电缆

技术规格书

一、货物名称及供货范围

（一）货物名称：矿用橡套电缆

（二）规格型号、数量要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用交联钢带铠装电力电缆 | MYJV22 8.7/10KV 3*150 | 米 | 1200 | 陕西富源煤业有限责任公司 | MA |

# 二、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线、阻燃橡胶。

（二）技术参数：

1.应具有优良的抗拉、抗砸压机械强度，有良好的抗腐蚀、抗老化、阻燃和防水性能；

2.绝缘电阻值应符合MT818-2009的要求；

3.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；

4.阻燃性能符合 MT 386-2011标准；

5.绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合，绝缘与护套之间应不粘合；

6.供方产品使用寿命不低于设计寿命；

7.产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求；

8.电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆规格型号、制造厂名称、安标证号、标准编号和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

9.交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度计量误差为±0.5%。

10、矿用电缆需提供第三方检测报告和抗静电检测报告，检测样品及费用有中标方承担。

三、适用标准

### 电缆适用MT818-2009标准。

鹤煤集团物资供应分公司

2023年10月10日

## 永煤煤电控股集团丰阳煤矿矿用电缆

技

术

规

格

书

编 制 人：

机电科长：

机电副总：

2023年10月12日

矿用电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点：

丰阳煤矿拟采购矿用电缆用于井下12104综采工作面。

二、货物名称及供货范围：

1、货物名称：矿用电缆

2、电缆参考型号及数量:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14kv 3*95+1*35 | 米 | 100 | 12104综采工作面使用 |
| 2 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14kv 3*50+1*16 | 米 | 1300 | 12104综采工作面使用 |
| 3 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14kv 3*35+1*16 | 米 | 1700 | 12104综采工作面使用 |
| 4 | 矿用屏蔽采煤机电缆 | MCP0.66/1.14kv 3*95+1*25+4*6 | 米 | 600 | 12104综采工作面使用 |

三、货物适用标准：

1、本产品执行GB/T12972-2008、AQ1043-2007、MT818.5-1999 、的规定。

2、其他国家及行业相关执行标准规定。

四、主要部件（或设备）配置要求：

1、导体采用软铜导体，芯线材质为裸铜，导体单丝最大直径应符合GB/T3956-2008电缆的导体的规定。

2、绝缘

（1）MYP型电缆采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

（2）绝缘标称厚度应符合MT 818-2009中的相关规定。绝缘厚度平均值应不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

3、缆芯

（1）MYP型电缆线芯及填充物应符合MT818.2-2009、GB/T3956-1997的规定。

（2）MCP型电缆线芯绝缘应符合GB/T7594.8-1987中XH-03A型规定，抗张强度不低于6.5Mpa。

4、外护套

（1）MCP型电缆护套应符合GB/T7594.8中XH-03A规定。

（2）MYP型电缆护套采用GB/T7594.7-1987中XJ-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数大于等于40。

5、护套标称厚度应符合MT818.5-2009的规定，护套厚度的平均值应不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

6、电缆地线采用半导电橡皮包裹，地线芯应接地良好。

7、电缆主要性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（Ω/km） | 符合GB/T 3956的规定 |
| 2 | 绝缘电阻 | 符合MT818.5的规定 |
| 3 | 5min工频电压试验 | 2.5倍额定电压，绝缘不击穿 |
| 4 | 热延伸试验 | 负荷下最大伸长率：≤175%； 冷却后永久变形：≤15%。 |
| 5 | 单根垂直燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |
| 6 | 负载条件下燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |
| 7 | 成束燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |

8、试验的方法和检验规则应符合相应标准要求。

9、标志

（1）绝缘线芯识别标志

线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、蓝、白，地线黑色。绝缘线芯识别标志应符合MT 818.1-2009、MT 818.5-2009的规定。

（2）成品电缆标志

成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。产品标志应包含以下内容：制造厂名称、电缆型号、规格、电压等级、煤安标志、认证编号、电缆长度标识。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

（3）在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

（4）包装标志

每卷或每盘电缆上应附标签，标明如下内容：制造厂名称；产品型号及规格；长度（m）及毛重（kg）；制造年月或生产批号；产品标准编号；质检中心颁发的产品合格证号。

（5）电缆长度不允许有负误差。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

1、本产品应取得相关矿用电缆阻燃合格证、煤安证书、材质证明单、生产许可证、试验报告及合格证等。

2、出卖人需免费提供具有资质的第三方单位提供的该批次所有型号电缆的垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告，以及该批次电缆的抗静电性能检测合格报告，报告委托单位为“永煤集团登封煤业有限公司”。在电缆送货时，厂家必须提前预留做试验截取的电缆（比如，做阻燃试验需要截取25米电缆，厂家送货时在原数量基础上增加25米）。

六、货物使用环境及范围：

1、环境温度：+5℃～+40℃；

2、空气相对湿度不大于95% (+25℃)；

3、具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

七、质量及验收要求：

1、随机供货资料：矿用电缆阻燃、抗静电合格报告、煤安证书、材质证明单、试验报告、生产许可证及合格证等。

2、产品质保期为电缆投用一年，在质保期内因质量而损坏的，出卖方负责免费更换。

3、电缆运到买受人库房后，按照定货范围及产品技术规范进行检查验收，电缆盘不回收。

丰阳煤矿机电科

2023年10月12日